SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty murowe

SST 1.0

|  |  | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPIS TREŚCI |  |
| 1. |  | WSTĘP ........................................................................................................................................... | 2 |
| 1.1 |  | Przedmiot i zakres specyfikacji ............................................................................................................... | 2 |
| 1.2 |  | Określenia podstawowe ............................................................................................................................ | 2 |
| 1.3 |  | Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ....................................................... | 2 |
| 2. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ................................. |  | 2 |
| 3. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ........................................................................ |  | 2 |
| 4. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .............................................................. |  | 2 |
| 5. | WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ....................................................... |  | 3 |
| 5.1 |  | Zakres robót przygotowawczych ............................................................................................................ | 3 |
| 5.2 |  | Mury z cegieł ceramicznych ..................................................................................................................... | 3 |
|  | 5.2.1 Zakres robót zasadniczych ...................................................................................................................... |  | 3 |
|  | 5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót ............................................................................................ |  | 3 |
| 6. | KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT................. |  | 3 |
| 6.1 |  | Ogólne zasady kontroli jakości robót .................................................................................................... | 3 |
| 6.2 |  | Kontrole i badania laboratoryjne ............................................................................................................ | 3 |
| 6.3 |  | Badania jakości robót w czasie budowy ............................................................................................... | 3 |
| 7. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT............................................................................ |  | 3 |
| 8. |  | ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................ | 3 |
| 8.1 |  | Dokładność wykonania robót murowych ............................................................................................. | 4 |
| 8.2 |  | Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru .................................................................. | 4 |
| 8.3 |  | Odbiór cegły ................................................................................................................................................ | 4 |
| 9. |  | ROZLICZENIE ROBÓT........................................................................................................................ | 4 |
| 10. |  | DOKUMENTY ODNIESIENIA.......................................................................................................... | 4 |

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 4.0 |
| --- | --- |

- WSTĘP

1.1	Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla zadania: „PRZEBUDOWA I  REMONT  POMIESZCZEŃ 2  PIĘTRA  W  BUDYNKU  INTERNATU

SZKOŁY  ASPIRANTÓW  PAŃSTWOWEJ STRAŻY  POŻARNEJ  W  POZNANIU"

61-459 POZNAŃ, UL. CZECHOSŁOWACKA 27

Elementy robót:

- ściany konstrukcyjne

- nadproża prefabrykowane

- ścianki działowe

- kominy

- ściany elewacyjne

1.2	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | KATEGORIE | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45200000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów |
|  |  |  | budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i |
|  |  |  | wodnej |
|  | 45260000-7 |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne |
|  |  |  | podobne roboty specjalistyczne |
|  |  | 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
|  |  | 45262500-6 | Roboty murarskie |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Bloczki z ceramiki poryzowanej pióro-wpust kl.15 o gr.ściany 25 cm

- Bloczki betonowe kl.15 – ściany fundamentowe

- Cegła klinkierowa licówka (elewacyjna) w kolorze czerwonym, gładka

- Kotwy systemowe ze stali nierdzewnej do przewiązywania ścian warstwowych

- Kratowniczki systemowe ze stali nierdzewnej do wykonywania nadproży w ścianach elewacyjnych z cegły klinkierowej

- Nadproża prefabrykowane żelbetowe typ SBN 120/120

- Cegła pełna kl.15 – kominy, kanały

- Bloczki silikatowe o gr.12 cm – ścianki działowe

- Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

- Zaprawa cienkowarstwowa, ciepłochronna

- Gotowa zaprawa do murowania i spoinowania ścian klinkierowych, systemowa

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  stosować następujący,  sprawny  technicznie  i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:

a).	urządzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: a). samochód ciężarowy skrzyniowy

b).	samochód dostawczy

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 4.0 |
| --- | --- |

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5.1 Zakres robót przygotowawczych

a).  Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian

b).	przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2	Mury

5.2.1 Zakres robót zasadniczych

a).	murowanie ścian

b).	usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm. W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegły warstwy górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie wykonywać ręcznie przy pomocy narzędzi mechanicznych.

- KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w STWiOR.

6.2	Kontrole i badania laboratoryjne

a).	badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

b).	wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c).	badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3	Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą

posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

- W m2 mierzy się powierzchnię robót:

  - wykonanie ścian

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 4.0 |
| --- | --- |

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

8.1	Dokładność wykonania robót murowych

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:

- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji

- ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:

- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka)

- gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny

podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru

- Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu.

- większe niż 2 mm

8.3	Odbiór cegły

- Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać następujące badania:

- sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie próby doraźnej

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0.

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1 : Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

- PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: elementy murowe ceramiczne.

- PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2 Elementy murowe silikatowe.

- PN-EN 771-3 :2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3 : elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

- PN-EN 771-3:2005/A1:2006 j.w.

- PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

- PN-EN 771-4:2004/A1:2006 j.w.

- PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elememtów murowych – Część 5 Elementy murowe z kamienia sztucznego

- PN-EN 7715:2005/A1:2006 j.w.

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 4.0 |
| --- | --- |

- PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

- PN-EN 845-1\;2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

- PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja dodatkowa do murów – Część 2 : nadproża

- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 3 : Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 j.w.

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące murów – cześć 1: Zaprawa murarska

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań

- PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18 Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.

- PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne.

- PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1457:2003/A1:2004 j.w.

- PN-EN 1457:2003/AC;2007 j.w.

- PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.

- PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 j.w.

- PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane/ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jednościennych – wymagania i metody badań

- PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne

- PN-EN 1857:2005/AC :2007 j.w.

- PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System komiów z glinianymi/ceramicznymi kanałami spalinowymi – Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy.

- PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi/ceramicznymi kanałami spalinowymi – Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych

- PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane/ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania i metody badań.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 j.w.

- PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03340:1999/Az1:2004 J.W.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-B10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Podokienniki zewnętrzne.

- PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne.

- PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-12030:1996/Az1:2002 j.w.

- PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy drobnowymiarowe

- KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.