SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.01.01

WYKONYWANIE NAWIERZCHNI

MINERALNEJ HANSEGRAND®

(LUB RÓWNOWAŻNEGO)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonaniu i odbioru robót związanych z

wykonaniem warstwy nawierzchni typu. HanseGrand Robust w ramach „Odrestaurowania parku w

Wojnowie, gm. Kargowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem warstwy nawierzchni z kruszywa Hanse Grand (lub równoważnego), wg. technologii

Hanse Grand, wykonana w dwóch warstwach, w-wa dyamiczna - kruszywo mineralne grub. 5cm oraz

w-wa górna kruszywo Hanse Grand grub. 3 cm (łącznie po zagęszczeniu 8 cm) wg zaleceń

Producenta.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. HanseMineral®

stosowany jest jako warstwa dynamiczna między warstwą nośną

a nawierzchnią wykonaną z HanseGrand®

.

1.4.2. HanseGrand®

to wodoprzepuszczlana nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana,

przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, ścieżki rowerowe,

edukacyjne i leśne, place zabaw, obiekty sportowe, parkingi samochodowe i pola golfowe.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST D.M. 00. 00,00,

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Wymagania dotyczące materiałów

2.2.1. HanseMineral

HanseMineral®

jest stabilny pod kątem ziarnistości, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w

obróbce. Posiada wysoką wytrzymałość na ścinanie połączoną z dobrym odprowadzaniem wody.

Dane techniczne

HanseMineral® spełnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowany jest w zakresie wielkości

ziaren 0–8 lub 0–16 mm.

Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3

.

2.2.2. HanseGrand

HanseGrand®

to czysty materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców, takich jak: łupki

wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny.

Jest całkowicie przyjazny dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.

Właściwości

HanseGrand® nie kruszy się i nie pyli, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków

atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie

brudzący.

HanseGrand® posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2 tony/m3

.

Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3

.

Wskazówki dotyczące obróbki

HanseGrand® jest osadzany na głębokość od 3 do 4 cm. Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2– 3 %.

2.2.3. HanseGrand Robust

HanseGrand®

Robust jest czystym materiałem naturalnym składającym się z wysokiej jakości

surowców jak grysy z twardych kamieni, wiążącego specjalnego żwiru i kamienia naturalnego.

Właściwości

HanseGrand® Robust jest stabilny pod kątem ziarnistości, bardzo odporny na ścinanie, odporny na

warunki atmosferyczne i łatwy w obróbce. Dzięki niewielkiemu udziałowi bardzo drobnych frakcji

HanseGrand® Robust osiąga dobrą przepuszczalność wody i powoduje minimalne powstawanie kurzu.

Dane techniczne

HanseGrand® Robust ma ziarnistość 0–11 mm, ciężar wbudowania: 2,00 t/m3

.

Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3

.

Wskazówki dotyczące obróbki

HanseGrand® Robust wbudowywany jest w warstwie o grubości 4 cm (80 kg/m2

) na podbudowie z

tłucznia i dynamicznie zagęszczany (wibrator do zagęszczania, walec wibracyjny do zagęszczania).

Spadek wynosi 2–3 %

Wymagania ogólne dotyczące materiałów;

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna Wartość wymagana

wg DIN 18 035-5

Rozkład wielkości ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamień naturalny

Kolor beżowy

Postać ziaren łamane

Powierzchnia szorstka

Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2.014

Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5

Przepuszczalność wody „K" cm/s 14,0 x 10-4 1.0 x 10-4

Wytrzymałość powierzchni na

ścinanie kN/m2 51,4 50,0

Określenie przepuszczalności wody

(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3):

Wyniki doświadczeń (cm/s)

średnia z 9 pomiarów Kw

= 14,0 x 10-4

Wymóg Kw≥1,0 x 10-4

Określenie wytrzymałości powierzchni na

ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5,

rozdział 5.2.3):

Wartości zmierzone (kN/m2)

Średnia z 3 pomiarów ts = 51,4

Wymóg ts ≥ 50,0

Uwaga:

Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może

zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku

z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach

należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność

zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

- Nawierzchnie można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.

- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia

poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%.

37

Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.

- Warstwa pośrednia z materiału HanseMineral®

wymaga ubicia dynamicznego (wstrząsarką lub

walcem wstrząsowym).

- Warstwa wierzchnia z materiału HanseGrand®

ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie

ciężkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki

temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić

nawierzchnię.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych

(słońce – deszcz – słońce itd.)

- Nawierzchni z HanseGrand® nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do

temperatury zamarzania.

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu;

- koparek i ładowarek,

- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,

- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia

do dozowania wody,

- walców statycznych lekkich i średnich,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,

uwzględniające warunki w jakich wykonywana będzie nawierzchnia. Warunki wykonania

zgodnie z wytycznymi Producenta.

1. Dostarczyć warstwę dynamiczną z HanseMineral 0/16 mm według normy DIN 18035-5 i

wbudować, grubość warstwy równa 5 cm w stanie zagęszczonym, wraz z dopasowaniem do

krawędzi. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m; odchyłka od wysokości nominalnej: +/-

1 cm. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni,

sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy

nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się dynamicznie. Wymagany stopień

zagęszczenia DPr = 0,95.

2. Dostarczyć warstwę wierzchnią ścieżki z HanseGrand według FLL (Raport specjalistyczny

dotyczący planowania, budowy i utrzymania dróg gruntowych) i wbudować, grubość

wbudowania: 3 cm, w stanie zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m,

odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s.

Wytrzymałość na ścinanie powierzchni = 50 kN/m2

. Wbudowanie za pomocą lekkiego

urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed

wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się

statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95.

3. Wykonać pielęgnację wykańczającą według normy DIN 18035-5.

Z reguły wystarczają następujące czynności do uzyskania stanu gotowości do odbioru:

• nawadnianie, tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest wodą i następnie wysycha na

całej powierzchni

• w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi być na zmianę walcowana na krzyż, przy

czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału wierzchniego

• wyrównanie (wykonanie płaskiej powierzchni). Należy przy tym unikać przemieszczania się

materiału wierzchniego.

Pielęgnację wykańczającą należy tak długo powtarzać, aż uzyskana zostanie wymagana

wytrzymałość na ścinanie. Z reguły, w zależności od warunków atmosferycznych 3 – 5 tygodni.

Wszystkie ww. prace należy skalkulować jako cenę całkowitą za 1 m2

.

6. KONTROLA JAKOŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

6.1. Badanie właściwości materiałów

Sprawdzeniu właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wymaganiami

Producenta

6.2. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszanki

Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi

założeniami.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z

wymaganiami.

6.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej

powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami.

6.5 Pomiar grubości

Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy.

6.6. Pomiar szerokości

Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min l raz

na 10 m.

6.7. Pomiar równości

Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy

użyciu planografu według BN-68/8931-04 dla każdego pasa ruchu.

Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą, mierniczą, min l raz na

10 m.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2

(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogólne' pkt.

5.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania lm2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrównanie do wymaganego profilu,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- obsypanie boków wykonanej nawierzchni przywiezionym humusem i zagęszczenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-B.11111 - Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.